LATEXOVÁ ZÁKLADNÍ BARVA 							Francesco GUARDI Collezione

POPIS VÝROBKU

Základní barva Francesco Guardi je latexová, vodou ředitelná, vysoce pigmentovaná základní barva, která byla vytvořena podle světových trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Barva je určena pro přípravu podkladu před dekorativním malováním barvami z kolekce Francesco GUARDI.

URČENÍ

Latexová základní barva je určena pro malování všech minerálních podkladů a sádrokartonových desek v obytných a veřejných budovách. Slouží jako základní vrstva pod vybrané odstíny barev s efektem rosy, rzi a sametu. Slouží rovněž jako podklad pro vápenný štuk GUARDI nanášený v interiérech.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Základní barvu Francesco GUARDI nanášejte na pevné a trvanlivé podklady. Podklad musí být čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a jiných látek snižujících přilnavost. Prašné podklady před aplikací Latexové základní barvy ošetřete základním přípravkem, např. Fixgrunt U. Nanášení barvy je možno zahájit po vyschnutí přípradné základní vrstvy, tj. po min. 6 hodinách od ukončení nanášení přípravku při vysychání v optimálních podmínkách (teplota +20°C, vlhkost 60%).

PŘÍPRAVA VÝROBKU

Výrobek před použitím dobře zamíchejte a v případě potřeby rozřeďte vodou (max. 5%). Před nanášením zkontrolujte shodu odstínu barvy s objednávkou.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Barvu nanášejte válečkem nebo nástřikem. Pro dosažení nejlepšího efektu pro konečnou dekorační barvu (Barvu s efektem rosy nebo Barvu se sametovým efektem) doporučujeme malovat způsobem umožňujícím dosažení maximálně hladkého povrchu – nástřikem nebo válečkem s krátkým vlasem, např. velurovým válečkem. Další vrstvu základní barvy je možno nanášet po uplynutí min. 2 - 3 hodin při vysychání v optimálních podmínkách (teplota 20oC a vlhkost 55±5%).

DALŠÍ INFORMACE

Nanášení Latexové základní barvy Francesco GUARDI provádějte při teplotě podkladu a prostředí od +10°C do +25°C, zabraňte přímému působení slunečního záření na malované plochy, během práce i během vysýchání. LAKMA® SAT nenese odpovědnost za kvalitu provedených malířských prací v případě nedodržení výše uvedených pokynů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Nářadí | váleček, nástřik |
| --- | --- |
| Počet vrstev | 1 nebo 2 – dle odstínu a druhu podkladu |
| Vydatnost | cca 8 m2/litr |
| Další vrstva | min. 2 hod. |
| Doba zasychání | 6 hod. |
| Čištění nářadí | voda |
| Odstíny | bílý + systém barev GUARDI |

Uvedené technické parametry platí pro teplotu +20oC a relativní vlhkost vzduchu 60%.

LOGISTICKÉ INFORMACE

| Objem jednotkového obalu | Počet kusů ve vnějším obalu | Počet obalů na paletě | Hmotnost plné palety |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 l | 6 | 240 | cca 336 kg |
| 2,5 l | - | 132 | cca 460 kg |

SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby, v těsně uzavřených nádobách v teplotě +5°C až +35°C

SCHVÁLENÍ, ATESTY, NORMY

Certifikát shody výrobku č. BL1/30/2015 ze dne 05.01.2015

Shoda dle normy PN-C-81753:2002; druh B

POKYNY BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

Výrobek je nehořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje směs 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list je dostupný na vyžádání.

| Obsah VOC | Limit obsahu VOC pro výrobek Kat. A/a/FW | Přípustný obsah 30 g/l | Obsah ve výrobku max. 10 g/l |
| --- | --- | --- | --- |

Aktualizace 22.07.2018

Informace uvedené v tomto Technickém listu mají za účel zajistit optimální využití výrobku, avšak nejsou základem pro právní odpovědnost výrobce, jelikož podmínky použití jsou mimo jeho kontrolu. Navržené postupy se považují za všeobecné, avšak je každý uživatel tohoto výrobku povinen se ujistit všemi možnými způsoby, včetně ověření konečného produktu, o tom, zda jsou dodané výrobky vhodné pro dosažení požadovaných cílů. V případě kombinace s výrobky jiných výrobců neneseme žádnou odpovědnost. Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumů a zkoušek a jsou uvedeny v dobré víře dle zásad platných v naší společnosti a u našich dodavatelů. Výrobce si vyhrazuje právo měnit obsah Technického listu v dalších verzích bez předchozího uvědomování odběratelů o této skutečnosti. Dnem vydání tohoto Technického listu se zrušuje platnost předchozích listů.