BARVA SE SAMETOVÝM EFEKTEM							Francesco GUARDI Collezione

POPIS VÝROBKU

Barva se sametovým efektem Francesco GUARDI Collezione je moderní interiérová barva s velmi vysokým obsahem kovových pigmentů. Tato barva díky svým vlastnostem umožňuje dosáhnout barevných efektů a dotykových dojmů podobných těm, kterým byly charakteristické antické potahové materiály v Damašku.

- rozsvěcuje interiér

- snadno se aplikuje

- multiefektní

- možnost aplikace pomocí různých nástrojů

URČENÍ

Barva je určena pro malování stěn v interiérech na různých podkladech, np. na cementových omítkách, vápenocementových omítkách, sádrokartonových deskách, sádrových a polimerových površích. Výrobek lze aplikovat v místnostech s dočasně zvyšenou vlhkostí vzduchu (kuchyně, koupelna), ale bez styku s vodou. Barva se výborně hodí k malování stěn obývacích pokojů, dětských pokojů či ložnic a také k dokončování interiérů v restauracích, hotelech a jiných místech, kde chcete dosáhnout efektu sametových stěn.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Barvu se sametovým efektem GUARDI nanášejte na pevné a trvanlivé podklady. Podklad musí být čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a jiných látek snižujících přilnavost. Řádně osušený a připravený podklad před aplikací ošetřete Latexovou základní barvou Francesco GUARDI v odstínu Barvy se sametovým efektem.

Na čerstvé cementové a vápenocementové omítky naneste základní barvu po uplynutí cca 4 týdnů od jejich zhotovení a na sádrové omítky po uplynutí cca 2 týdnů od zhotovení. Štěrky a sádrokartonové desky se musí odprášit a následně nanést základní barvu, např. Fixgrunt U. Je důležité, aby po potření povrchu na dlani nezůstal bílý prach. V případě potřeby použijte základní barvu Fixgrunt U dvakrát a po uplynutí příslušné doby naneste základní barvu Francesco GUARDI v odstínu Barvy se sametovým efektem. Stěny pokryté tapetou: tapetu důkladně odstraňte a následně odstraňte lepidlo vodou s malířským mýdlem a nechte úplně vyschnout. Místa pokrytá plísní očistěte mechanicky a vydezinfikujte fungicidním přípravkem Biotox Total. Nanášení Barvy se sametovým efektem je možné zahájit po vyschnutí základního nátěru, tedy po min. 6 hodinách od nanesení základního nátěru při vysychání v optimálních podmínkách (teplota +20°C, vlhkost 60%). Čím lépe je podklad připraven, tím lepší bude konečný efekt, rozsvěcující efekt barvy totiž zvýrazňuje všechny vady podkladu.

PŘÍPRAVA VÝROBKU

Výrobek před použitím dobře zamíchejte a dle zvolené techniky nanášení rozřeďte vodou (max. 20%). Před nanášením zkontrolujte shodu odstínu barvy s objednávkou.

ZPŮSOB POUŽITÍ

V závislosti na efektu, který chcete dosáhnout, malujte vysušený povrch po nanesení základní barvy pomocí různých malířských nástrojů, jako jsou:

Houba: barvu rozřeďte vodou max. 5%, namočte houbu do výrobku a poté roztírejte napravidelnými, např. krouživými pohyby po povrchu stěny. Lepšího efektu dosáhnete nanesením dvou vrstev.

Štětec: barvu rozřeďte vodou 15- 20 %. Používejte plochý štětec. Velikost záleží na efektu, který chcete dosáhnout. Namočte štětec do výrobku, otřete přebytek barvy na štětci a nanášejte přímo na povrch pohyby podle vlastního uznání v závislosti na efektu, jehož chcete dosáhnout.

Špachtle: používejte plastovou špachtli nebo benátské hladítko podle zamýšleného efektu. Nanášejte výrobek přímo hladítkem nebo štětcem a poté tvarujte špachtlí. Podobnou technikou je možné také nanášet současně nebo postupně dvě nebo více barev, což umožňuje získat nekonečný počet efektů. Nanesení dvou vrstev zaručuje lepší konečný efekt.

Rukavice: barvu rozřeďte vodou 10% - 15%. Používejte vlněnou nebo syntetickou rukavici. Rukavicí roztírejte výrobek po povrchu stěny rovnoměrnými pohyby. Lepšího efektu dosáhnete nanesením dvou vrstev.

DALŠÍ INFORMACE

Nanášení barvy se sametovým efektem Francesco GUARDI provádějte při teplotě podkladu a prostředí +10°C až +25°C, zabraňte přímému působení slunečního záření na malované plochy, během práce i během vysýchání. LAKMA® SAT nenese odpovědnost za kvalitu provedených malířských prací v případě nedodržení výše uvedených pokynů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Nářadí | houba, špachtle, benátské hladítko, plochý štětec, rukavice, váleček, stříkání |
| --- | --- |
| Počet vrstev | 1 až 2 - dle požadovaného efektu |
| Vydatnost při jedné vrstvě | 10 do 30 m2/litr (hladítkem cca 10 m2/litr, houbou cca 30 m2/litr |
| Další vrstva | po min. 2 hod. |
| Doba zasychání | 6 hod. |
| Čištění nářadí | vodou |
| Odstíny | perleťová báze, 30 odstínů z kolekce GUARDI |

Uvedené technické parametry platí pro teplotu +20oC a relativní vlhkost vzduchu 60%.

LOGISTICKÉ INFORMACE

| Objem jednotkového obalu | Počet kusů ve vnějším obalu | Počet obalů na paletě | Hmotnost plné palety |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 litr | 6 | 240 | 271 kg |

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby, v těsně uzavřených nádobách v teplotě +5°C až +35°C

SCHVÁLENÍ, ATESTY, NORMY

Certifikát shody výrobku č. BL1/ 14 / 2015 ze dne 05.01.2015.

NORMA: PN-EN 13300;2002 „Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru ”

POKYNY BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

Při práci dodržujte základní pravidla BOZP. Výrobek je nehořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení ministra zdravotnictví.

EUH208 Obsahuje: Směs 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS  247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 220-239-6); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Může vyvolat alergickou reakci.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

| Obsah VOC | Limit obsahu VOC pro výrobek Kat. A/a/FW | Přípustný obsah 30 g/l | Obsah ve výrobku max. 10 g/l |
| --- | --- | --- | --- |

Aktualizace 22.07.2018

Informace uvedené v tomto Technickém listu mají za účel zajistit optimální využití výrobku, avšak nejsou základem pro právní odpovědnost výrobce, jelikož podmínky použití jsou mimo jeho kontrolu. Navržené postupy se považují za všeobecné, avšak je každý uživatel tohoto výrobku povinen se ujistit všemi možnými způsoby, včetně ověření konečného produktu, o tom, zda jsou dodané výrobky vhodné pro dosažení požadovaných cílů. V případě kombinace s výrobky jiných výrobců neneseme žádnou odpovědnost. Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumů a zkoušek a jsou uvedeny v dobré víře dle zásad platných v naší společnosti a u našich dodavatelů. Výrobce si vyhrazuje právo měnit obsah Technického listu v dalších verzích bez předchozího uvědomování odběratelů o této skutečnosti. Dnem vydání tohoto Technického listu se zrušuje platnost předchozích listů.