HMOTA S EFEKTEM BETONU

Francesco GUARDI Collezione

POPIS VÝROBKU

Hmota s efektem betonu Francesco GUARDI Collezione je moderní, továrně zhotovená šedá hmota vyráběná na bázi nejkvalitnější akrylové pryskyřice a jemně mletých minerálních plniv.

- odolná proti otěru

- snadno se aplikuje a tvaruje

- velmi dobrá přilnavost k různým podkladům

- barvená do šedého odstínu

- vytváří matový povrch - imitaci betonu

- do interiéru i exteriéru

URČENÍ

Hmota je určena pro zdobení stěn v interiérech i exteriérech na různých podkladech, np. na cementových omítkách, vápenocementových omítkách a sádrokartonových deskách. Výrobek lze aplikovat v místnostech s dočasně zvyšenou vlhkostí vzduchu (kuchyně, koupelna), ale bez styku s vodou. Výborně se hodí do moderních prostor a vytváří syrový industriální efekt s charakteristickými nerovnostmi.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Hmotu s efektem betonu GUARDI nanášejte na pevné a trvanlivé podklady. Podklad musí být čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a jiných látek snižujících přilnavost. Řádně osušený a připravený podklad před aplikací ošetřete základním nátěrem Francesco GUARDI. Na čerstvé cementové a vápenocementové omítky naneste základní barvu po uplynutí cca 4 týdnů od jejich zhotovení a na sádrové omítky po uplynutí cca 2 týdnů od zhotovení. Štěrky a sádrokartonové desky se musí odprášit a následně nanést základní barvu, např. Fixgrunt U. Je důležité, aby po potření povrchu na dlani nezůstal bílý prach. V případě potřeby použijte základní barvu Fixgrunt U dvakrát a po uplynutí příslušné doby naneste základní barvu Francesco GUARDI. Stěny pokryté tapetou: tapetu důkladně odstraňte a následně odstraňte lepidlo vodou s malířským mýdlem a nechte úplně vyschnout. Místa pokrytá plísní očistěte mechanicky a vydezinfikujte fungicidním přípravkem Biotox Total. Nezávisle na druhu podkladu před nanášením Hmoty s efektem betonu použijte základní barvu Francesco GUARDI. Nanášení hmoty je možné zahájit po vyschnutí základního nátěru, tedy po min. 6 hodinách od nanesení základního nátěru při vysychání v optimálních podmínkách (teplota +20°C, vlhkost 60%).

PŘÍPRAVA VÝROBKU

Výrobek před použitím dobře zamíchejte a v případě potřeby rozřeďte čistou vodou (maks. 5%).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Hmotu nanášejte ocelovým hladítkem nebo benátským hladítkem na plochu ošetřenou základním přípravkem ve vrstvě cca 1 – 2 mm. Po vyschnutí první vrstvy, tj. po min. 6 hodinách naneste na celý povrch další rovnoměrnou vrstvu a následně přikročte k vytváření struktury. Podle efektu, kterého chcete dosáhnout, můžete strukturu vytvářet např.:

- kolmým přikládáním čistého hladítka na různá místa na stěně;

- vyškrábáváním struktury imitující úbytky okrajem hladítka;

- přilepením fólie na omítnutou plochu, jejím přitlačováním pomocí malířského válečku a odlepením, následně vyhlazením kovovým hladítkem v různých směrech;

- tvarováním suchým plyšovým válečkem v různých směrech a na různých místech na zdi.

Nezávisle na zvolené technice vytváření struktury můžete např pomocí šroubováku vyškrábávat libovolné vzory, např. drážky imitující spojení betonových desek.

V každém případě po uplynutí cca 10 – 20 minut po vytvoření struktury (jakmile se hladítko přestane lepit ke stěně) vyhlaďte celou plochu hladítkem tak, aby se nevytvořila zesílená místa a zůstaly lokálně prohlubně ve struktuře omítky. Pro prodloužení tzv. otevřené doby je přípustné navlhčit povrch hmoty vodou z ostřikovače. Pro získání vrstvy se zvýšenou odolností proti smývání nebo zvýraznění struktury jiným barevným odstínem doporučujeme omítnutou plochu natřít lazurovací barvou z kolekce Francesco Guardi.

DALŠÍ INFORMACE

Dekorační práce s hmotou s efektem betonu provádějte při teplotě podkladu a prostředí +10°C až +25°C, zabraňte přímému působení slunečního záření během práce i během schnutí hmoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Nářadí | ocelové hladítko, benátské hladítko, váleček |
| --- | --- |
| Počet vrstev | 1 až 2 - podle požadovaného efektu |
| Vydatnost při jedné vrstvě | 1,5 – 2,0 kg/m2 |
| Nanášení další vrstvy | po min. 6 hod. |
| Doba zasychání | 12 hod. |
| Čištění nářadí | vodou |
| Barevný odstín | šedý |
| Skladování | v těsně uzavřených nádobách v teplotě +5°C až +35°C |

LOGISTICKÉ INFORMACE

| Objem jednotkového obalu | Počet kusů ve vnějším obalu | Počet obalů na paletě | Hmotnost plné palety |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 kg | - | 33 | 495 kg |

SKLADOVÁNÍ

36 měsíců od data výroby, v těsně uzavřených nádobách v teplotě +5°C až +35°C

SCHVÁLENÍ, ATESTY, NORMY

PN-EN 13300;2002

POKYNY BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

Výrobek je nehořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu Nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]. EUH208: Obsahuje: poreakční směs 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [č. ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobné informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Aktualizace 22.07.2018

Informace uvedené v tomto Technickém listu mají za účel zajistit optimální využití výrobku, avšak nejsou základem pro právní odpovědnost výrobce, jelikož podmínky použití jsou mimo jeho kontrolu. Navržené postupy se považují za všeobecné, avšak je každý uživatel tohoto výrobku povinen se ujistit všemi možnými způsoby, včetně ověření konečného produktu, o tom, zda jsou dodané výrobky vhodné pro dosažení požadovaných cílů. V případě kombinace s výrobky jiných výrobců neneseme žádnou odpovědnost. Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumů a zkoušek a jsou uvedeny v dobré víře dle zásad platných v naší společnosti a u našich dodavatelů. Výrobce si vyhrazuje právo měnit obsah Technického listu v dalších verzích bez předchozího uvědomování odběratelů o této skutečnosti. Dnem vydání tohoto Technického listu se zrušuje platnost předchozích listů.