VOSK NA ŠTUK

Francesco GUARDI Collezione

POPIS VÝROBKU

Dekorativní dokončovací vosk na štuk značky Francesco GUARDI je ideální výrobek, který zvyrazňuje barvu a dodává lesk povrchu vápenného štuku. Kromě svých dekorativních vlastností se hodí i pro ochranu povrchu vápenných štuků před působením vody, vlhkosti a mechanickým otěrem a současně usnadňuje ošetřování nanesené hmoty.

- Dodává lesk

- Zvyrazňuje barvu štuku

- Chrání před vlhkostí

- Zvyrazňuje hloubku

URČENÍ

Vosk je určen pro ochranu povrchu vápenného štuku před působením vody, vlhkosti a mechanickým otěrem. Dodává lesk, zvyrazňuje barvu a usnadňuje ošetřování nanesené hmoty. Vosk Francesco GUARDI se rovněž ideálně hodí k leštění a údržbě všech dřevěných povrchů (nábytku, zárubní, parket apod.), ale také ploch z mramoru, žuly, kamene, terakoty a jiných povrchů, které je možné voskovat.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vosk nanášejte na pevné a trvanlivé podklady. Podklad musí být čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a jiných látek snižujících přilnavost. Nanášení vosku na povrch vápenného štuku je možno zahájit po jeho úplném vyschnutí, tj. po uplynutí cca 7 dnů od nanesení.

PŘÍPRAVA VÝROBKU

Výrobek je připraven k použití.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Na suchý a čistý povrch cca 1 m2 štuku nanášíme pomocí benátského hladítka INOX velice tenkou vrstvu vosku Francesco GUARDI. Po cca 3 minutách přeleštíme měkkým hadříkem, např. flanelem nebo mechanicky automobilovou leštičkou, pro dosažení lesku. Tento úkon opakujeme na celé ploše.

DALŠÍ INFORMACE

Nanášení vosku provádějte při teplotě podkladu a prostředí +10°C až +25°C, zabraňte přímému působení slunečního záření na malované plochy, během nanášení i během leštění. LAKMA® SAT nenese odpovědnost za kvalitu provedených dekoračních prací v případě nedodržení výše uvedených pokynů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Nářadí | Měkká tkanina, benátské hladítko INOX |
| --- | --- |
| Počet vrstev | 1 až 2 |
| Vydatnost při jedné vrstvě | 10 až 15 m2/z obalu |
| Další vrstva | po min. 30 hod. |
| Doba zasychání | 30 min. |
| Čištění nářadí | voda |
| Odstín | bezbarvý |

Uvedené technické parametry platí pro teplotu +20oC a relativní vlhkost vzduchu 60%.

LOGISTICKÉ INFORMACE

| Objem jednotkového obalu | Počet kusů ve vnějším obalu | Počet obalů na paletě | Hmotnost plné palety |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 ml | 12 | 480 | cca 312 kg |

SKLADOVÁNÍ

48 měsíců od data výroby, v těsně uzavřených nádobách v teplotě +5°C až +35°C

POKYNY BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

BOZP a požární ochrana

Pozor

H226 Hořlavá kapalina a páry.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného odběratele odpadu v souladu s místními předpisy.

Aktualizace 22.07.2018

Informace uvedené v tomto Technickém listu mají za účel zajistit optimální využití výrobku, avšak nejsou základem pro právní odpovědnost výrobce, jelikož podmínky použití jsou mimo jeho kontrolu. Navržené postupy se považují za všeobecné, avšak je každý uživatel tohoto výrobku povinen se ujistit všemi možnými způsoby, včetně ověření konečného produktu, o tom, zda jsou dodané výrobky vhodné pro dosažení požadovaných cílů. V případě kombinace s výrobky jiných výrobců neneseme žádnou odpovědnost. Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumů a zkoušek a jsou uvedeny v dobré víře dle zásad platných v naší společnosti a u našich dodavatelů. Výrobce si vyhrazuje právo měnit obsah Technického listu v dalších verzích bez předchozího uvědomování odběratelů o této skutečnosti. Dnem vydání tohoto Technického listu se zrušuje platnost předchozích listů.